Общество с ограниченной ответственностью

«УРАЛЬСКАЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Утверждаю:

Генеральный директор ООО «Уральская

металлообрабатывающая компания»

_________________ В. В. Шагивалиев

| « |  | » |  | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ОКП 	11 2000

11 0803

ТУ 14–УМК–003–2011

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Профиль стальной гнутый

для фасадных конструкций

Дата введения   __________________

| СОГЛАСОВАНЫ ______________ ________________ (подпись) (И.О.Ф.) __________________________________________ (дата) | РАЗРАБОТАНЫ Ведущий инженер-технолог ООО «УМК» ______________ __А. Г. Миянов___ (подпись) (И.О.Ф.) ___________________________________________ (дата) |
| --- | --- |

Настоящие ТУ распространяются на профили стальные гнутые, изготовляемые на профилегибочных агрегатах из оцинкованного листового проката и предназначенные для изготовления фасадных конструкций.

- Термины и определения

В настоящем нормативном документе используются следующие термины и определения:

  - Заготовка для профилирования — прокат, предназначенный для изготовления гнутых профилей.

  - Профиль стальной гнутый — профиль проката, полученный методом профилирования заготовки на профилегибочных агрегатах.

  - Радиус кривизны гнутого профиля — радиус внутренней или внешней поверхности места изгиба гнутого профиля проката.

  - Угол изгиба гнутого профиля — центральный угол места изгиба гнутого профиля проката.

  - Гофр гнутого профиля — элемент гнутого профиля проката, образованный не менее чем тремя местами изгиба, два из которых имеют кривизну разных знаков (между местами изгиба гофра могут быть прямые участки).

  - Стенка гнутого профиля — плоский участок гнутого профиля проката, ограниченный двумя местами изгиба (на стенке могут быть гофры).

  - Полка гнутого профиля — крайний плоский элемент гнутого профиля проката.

  - Кромка гнутого профиля — боковая продольная поверхность любого крайнего элемента гнутого профиля проката.

- Классификация и сортамент

  - Профиль стальной гнутый для изготовлений фасадных конструкций изготавливается из оцинкованной стали толщиной от 1,0 мм до 2,0 мм. Длина профилей от 3 до 7 м.

Толщина и длина профилей выбирается в зависимости от требований потребителя.

  - Сортамент профилей для изготовления фасадных конструкций, производимых в условиях ООО «УМК», приведен в таблице 1.

  - По качеству изготовления профиль подразделяется на:

– 1 сорт — профиль с незначительными дефектами, геометрические размеры и качество цинкового покрытия которого полностью удовлетворяют данным ТУ;

– 2 сорт — профиль с дефектами, не приводящими к существенному изменению геометрической формы, размеров и цинкового покрытия;

– некондиция (брак) — некондиционный профиль и металлоотходы, подлежащие использованию в качестве поделочного материала для неответственного назначения по усмотрению заказчика.

- Технические требования

  - Профиль стальной гнутый из рулонной оцинкованной стали изготавливается в соответствии с требованиями настоящих технических условий по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

  - Оцинкованная сталь должна соответствовать требованиям, установленными ГОСТ 14918-80 или ГОСТ Р 52246-2004.

По согласованию с потребителем на момент оформления заказа в качестве подката может быть использован горячеоцинкованный прокат по другим нормативным документам.

  - Механические свойства гнутых профилей определяют на заготовке в соответствии с ГОСТ 14918-80, ГОСТ Р 52246-2004.

  - Точность и геометрические размеры профилей должны соответствовать параметрам, указанным в таблице № 1.

  - Площадь поперечного сечения, справочные значения величин для осей и масса 1м профилей факультативны и приведены в приложении.

  - Предельные отклонения по длине профиля не должны превышать +15мм.

  - Профили должны быть обрезаны под прямым углом. Отклонение от перпендикулярности плоскости реза к оси профиля не должно выводить профиль за номинальные размеры по длине.

  - На профиле в зависимости от качества изготовления допускаются дефекты  и отклонения геометрических размеров, указанные в таблице 2.

  - В блоке профиля 1-го сорта допускается до 5% профилей с качеством изготовления, соответствующему 2-му сорту.

В блоке профиля 2-го сорта допускается до 10% некондиционных профилей.

- Правила приемки

  - Общие правила приемки — по ГОСТ 7566-94.

  - Химический состав и механические свойства гнутых профилей принимают по документу о качестве предприятия-изготовителя заготовок.

  - Для контроля соответствия проката требованиям настоящего стандарта отбирают 1% от количества профилей в блоке.

  - Замеры производят в соответствии с ГОСТ 26877-91 на расстоянии не менее 200мм от края профиля.

Таблица 1 — Профиля стальные гнутые для изготовления фасадных конструкций

| № п/п | № профиля | Вид профиля | Наименование | Обозна- чение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 127 |  |  |  |
| 2 | 127-1 |  | FP A26×33 | ФП 127-1 |
| 3 | 127-2 |  | FP A22×29 | ФП 127-2 |

Продолжение таблицы 1

| № п/п | № профиля | Вид профиля | Наименование | Обозна- чение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 128 | FP A B×20×20 | FP A50×20×20 | ФПШ 50 |
|  |  |  | FP A55×20×20 | ФПШ 55 |
|  |  |  | FP A60×20×20 | ФПШ 60 |
|  |  |  | FP A65×20×20 | ФПШ 65 |
|  |  |  | FP A70×20×20 | ФПШ 70 |
|  |  |  | FP A75×20×20 | ФПШ 75 |
|  |  |  | FP A80×20×20 | ФПШ 80 |
|  |  |  | FP A85×20×20 | ФПШ 85 |
|  |  |  | FP A90×20×20 | ФПШ 90 |
|  |  |  | FP A95×20×20 | ФПШ 95 |
|  |  |  | FP A100×20×20 | ФПШ 100 |

Продолжение таблицы 1

| № п/п | № профиля | Вид профиля | Наименование | Обозна- чение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 129 | FP L B×A | FP L28×28 | ФПГ 28×28 |
|  |  |  | FP L28×34 | ФПГ 28×34 |
|  |  |  | FP L30×30 | ФПГ 30×30 |
|  |  |  | FP L30×43 | ФПГ 30×43 |
|  |  |  | FP L31×31 | ФПГ 31×31 |
|  |  |  | FP L31×34 | ФПГ 31×34 |
|  |  |  | FP L33×25,5 | ФПГ 33×25,5 |
|  |  |  | FP L34×27 | ФПГ 34×27 |
|  |  |  | FP L35×35 | ФПГ 35×35 |
|  |  |  | FP L35×50 | ФПГ 35×50 |
|  |  |  | FP L40×40 | ФПГ 40×40 |
|  |  |  | FP L40×50 | ФПГ 40×50 |

Окончание таблицы 1

| № п/п | № профиля | Вид профиля | Наименование | Обозна- чение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 130 | FP Z B×20×20 | FP Z 30×20×20 | ФПЗ 30 |
|  |  |  | FP Z 35×20×20 | ФПЗ 35 |
|  |  |  | FP Z 40×20×20 | ФПЗ 40 |
|  |  |  | FP Z 45×20×20 | ФПЗ 45 |
|  |  |  | FP Z 50×20×20 | ФПЗ 50 |
|  |  |  | FP Z 55×20×20 | ФПЗ 55 |
|  |  |  | FP Z 60×20×20 | ФПЗ 60 |
|  |  |  | FP Z 65×20×20 | ФПЗ 65 |
|  |  |  | FP Z 70×20×20 | ФПЗ 70 |
|  |  |  | FP Z 75×20×20 | ФПЗ 75 |
|  |  |  | FP Z 80×20×20 | ФПЗ 80 |
|  |  |  | FP Z 85×20×20 | ФПЗ 85 |
|  |  |  | FP Z 90×20×20 | ФПЗ 90 |

Таблица 2 — Показатели качества армирующего профиля

| Качество изготовления | Характеристика |
| --- | --- |
|  | покрытия | геометрической формы |
| 1 сорт | Допускаются мелкие наплывы (натеки, наслоения), крупинки и неравномерная кристаллизация цинка, следы от перегибов полосы и регулирующих роликов, местная шероховатость покрытия (сыпь), легкие царапины и потертость, не нарушающие сплошность цинкового покрытия, светлые и матовые пятна, неравномерность окраски пассивной пленки. | Профиль изготавливается в соответствии с размерами и допусками, указанными в таблице 1. На профиле допускается: – местная кривизна профилей в горизонтальной и вертикальной плоскостях не более 1мм на 1м длины профиля, – скручивание профилей вокруг продольной оси не должно превышать 1мм плюс 0,5мм на каждый метр длины профиля (т.е. для профиля длиной 6м – 4мм), – выпуклость и вогнутость стенок профилей не должны превышать 0,01 размера стенки профиля, – отклонение угла загиба стенки гнутого профиля не более ±5° от требований установленного в таблице 1, – неплоскостность полки гнутого профиля не более 1,5мм на 1м длины. |
| 2 сорт | Допускаются мелкие натеки и наслоения цинка, облой цинка, поверхностные темные пятна диаметром до 5 мм (пятна должны легко счищаться скребком без повреждения цинкового покрытия), небольшая, хорошо оцинкованная шероховатость и рябизна, светлосерые пятна, полосы от валков по всей длине при отсутствии нарушения цинкового покрытия. | Профиль изготавливается в соответствии с размерами, указанными в таблице 1. На профиле допускаются отклонения в 5 раз превышающие требования, предъявляемые к качеству изготовления 1-го сорта. |
| некондиция | Профиль, не удовлетворяющий требованиям к качеству изготовления 1 или 2 сортов. |

- Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

  - Маркировка, упаковка, транспортирование должны соответствовать требованиям ГОСТ 7566-94 со следующими изменениями:

- маркировка должна содержать

– наименование или (и) товарный знак предприятия-изготовителя;

– контракт-спецификацию;

– номер партии и номер пачки;

– наименование профиля;

– количество профилей в блоке и их длину.

- для маркировки применяют бумажные ярлыки с рекомендуемыми отношениями сторон от 1:1 до 1:2 и площадью не менее 15 см2.

  - Профиль поставляется потребителю в виде пачек и блоков (приложение 2).

  - Пачки профиля перед укладкой в блок обвязываются с двух сторон пластиковой упаковочной лентой.

Затем пачки профиля укладываются в блок и припаковываются в трех местах металлической лентой, под которую укладываются брус или доска.

По согласованию потребителя с изготовителем допускается не упаковывать пачки профиля пластиковой упаковочной лентой.

  - Транспортировка профиля производится автомобильным или железнодорожным транспортом.

  - Профиль должен храниться в условиях, соответствующих ГОСТ 15150-69 для условий хранения ЖЗ или ОЖ2. Запрещается размещение блоков и пачек профилей на непокрытой земле. Необходимо использовать деревянные поддоны или защитные прокладки (например, войлочные).

Необходимо избегать любых неровностей поверхности хранения, которые могут вызвать точки чрезмерного давления или углубления на профиле и при определённых обстоятельствах привести профиль в негодность.

Приложение 1

Схемы упаковки готовой продукции

а

б

в

г

Рисунок – Схемы упаковки профиля для фасадных конструкций:

а – квадратный профиль (100 шт.); б – ФПШ (260 шт.); в – ФПГ (300 шт.); г – ФПЗ (300 шт.)

1 – профиль; 2 – брус 50×40 мм; 3 – доска 50×100 мм; 4 – брус 100×100 мм.

Приложение 2

Перечень

нормативных документов, на которые имеются ссылки в тексте

технических условий

| Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 14918 | Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия |
| ГОСТ Р 52246 | Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия |
| ГОСТ 7566 | Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение |
| ГОСТ 26877 | Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы |
| ГОСТ 15150 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |