**Характеристики стальной упаковочной ленты типа UMC 750 0,5 х 16**

**ТУ 24.32.10-011-94835001-2017**

***Марка стали:*** углеродистая сталь

***Характеристика ленты:*** холоднокатаная, патентированная

Ширина (стандарт) (мм) 16 ±0,5

Повышенная точность (мм) ±0,2

Толщина (мм) 0,5 ±0,08

Повышенная точность (мм) ±0,04

Сопротивление разрыву

Не менее (Н/мм²)750

Относительное

Удлинение (А 100) (не менее.) 2%

Кромки со снятой фаской

Отделочное покрытие черный лак + воск

Количество ленты в кг 16 м/кг

***Стандартная упаковка:***

тип рулона многорядная намотка

внешний диаметр (мм) не более 685

внутренний диаметр (мм) не менее 406

ширина (мм) ок. 60

вес (кг) ок. 50

размер поддона (мм) 650x650x100

число рулонов на поддоне (шт.) 12

вес рулонов на поддоне (кг) ок. 600

общая высота (мм) ок. 800